<발표형식 - 발표분야>

- 발표형식은 구두 혹은 포스터 중 기입

- 가로 여백 10mm, 세로 여백 20mm

- 1줄 여백

발표 제목을 기입해 주세요 (국·영문)

- 발표 제목은 10 포인트 신명조로 짙게 기입, 줄 간격 140

발표 제목은 국·영문 모두 기입

- 1줄 여백

저자를 기입해 주세요 (국·영문)

소속을 기입해 주세요 (국·영문)

- 저자 및 소속은 10 포인트 신명조로 기입, 줄 간격 140, 주 발표자는 밑줄

- 저자 및 소속은 국·영문 모두 기입

- 1줄 여백

내용을 기입해 주세요

- 내용은 10 포인트 신명조로 기입, 줄 간격 140

- 반드시 1/2쪽 이내로 작성하며 1/2쪽 이내로 맞추기 위해 글자 크기 및 줄 간격은 임의 조정 가능

[샘플]

<구두-목재조직 및 식별>

열처리 목재 셀룰로오스의 입자별 알칼리 팽윤 구조

Alkali-swollen structure of heat-treated wood by particle size

김아란, 이주아, 이희수, 김남훈

Ahran Kim, Juah Lee, Heesoo Lee and Namhun Kim

강원대학교 산림바이오소재공학전공

College of Forest and Environmental Sciences, Kangwon National University, Korea

본 연구는 열처리 목재 셀룰로오스의 입자별 알칼리 팽윤 구조를 조사하기 위하여 수행되었다. 국내 속성수종으로 목질 바이오매스의 주요 자원인 참오동나무재 (Paulownia tomentosa) 의 목재 칩 (10mm×10mm×1mm) 과 40, 60 그리고 100mesh 목분을 시료로서 사용하였다. 입자의 크기가 다른 각각의 시료를 100℃와 200℃에서 열처리를 실시하였다. 열처리를 하지 않은 시료와 열처리를 실시한 시료를 15%의 NaOH 용액에 10분 간 침지시킨 후 수세와 건조를 실시하였다. 알칼리 팽윤 과정에서 셀룰로오스 I 에서 셀룰로오스 II 로의 구조 변화를 조사하였다. 또한 알칼리 처리한 시료를 탈리그닌 처리를하기 위해 슐츠액(35%HNO3+1%KCl3)에서 1일 동안 침지 시킨 후 수세와 건조를 실시하였다. 위의 시료들의 결정특성과 알칼리 팽윤 및 탈리그닌 처리에 의한 결정 구조 변화를 X선 회절법에 의해 측정하였으며 광학 현미경을 이용하여 크기가 다른 시료 입자의 형태학적 특성을 관찰하였다. 그 결과 목재 셀룰로오스의 상대결정화도는 시료의 입자 크기가 작아질수록 감소하는 경향을 보였고, 열처리 온도가 상승함에 따라 다소 증가하였으며, 결정 크기의 변화는 거의 없었다. 또한 알칼리 처리에 의해 X선 회절강도는 셀룰로오스 II 와 유사한 구조를 보였고, 탈리그닌 처리에 의해 모든 목분은 셀룰로오스 I 과 II 가 혼합되거나 셀룰로오스 II로 변화된 구조를 보였다. 그러나 목재 칩의 경우 셀룰로오스 II 로의 변화가 일어나지 않았다. 특히 200℃에서 열처리한 목분은 셀룰로오스 II 로 용이하게 구조가 변이되었으나 100mesh 목분의 경우 100℃에서부터 셀룰로오스 II로 구조가 변태되었다. 따라서 목재 셀룰로오스의 알칼리 팽윤 구조는 열처리와 입자 크기에 영향을 받는 것이 확인하였다.